- 土工布铺设施工方案

5.1施工准备

5.1.1技术准备

1、详细阅读设计文件，准确理解设计采用土工合成材料在地基加固中的作用。

2、详细阅读地质勘察报告，了解原地基土层的工程特性、土质及地下水对拟使用的土工合成材料的腐蚀和施工影响。

3、对拟用的回填土、石作检验，确保符合设计要求。

4、根据设计要求和土工合成材料特性及现场施工条件编制施工方案。

5、对操作人员进行书面技术、安全交底。

5.1.2材料准备

1、根据设计要求及施工现场情况，制定土工合成材料的采购计划；

2、选择回填土、石的来源地；

3、土工合成材料进场时，应检查产品标签、生产厂家、产品批号、生产日期、有效期限等，并取样送检；

4、根据施工方案将土工合成材料提前裁剪拼接成适合的幅片备用；

5、准备好土工合成材料的存放地点，防止土工合成材料进场后受阳光直接照射暴晒。

6、土工膜原材料采购及质量检查，采购选用信誉好产品质量稳定的厂家生产的产品，产品进场后，质检人员首先检查出厂合格证和产品外观质量，在确信产品外观质量和产品合格证及相关说明文件一致时，将产品卸入专用库房内，用防水、防晒蓬布覆盖，主要防止太阳暴晒，HDPE土工膜存放在距地面300～500mm枕木上。

5.1.3 机具准备

1、土工合成材料缝合机；

2、水准仪、钢尺等测量仪器工具。

5.1.4作业条件

1、土工合成材料验收合格；

2、回填砂、碎石土试配试验合格,准备的材料可满足连续施工；

3、地基执力层经相关单位共同验收符合设计要求;

4、对施工操作人员的技术、安全交底已完成；

5、工合成材料铺设基层处理(原土压实,无尖锐物)合格。

5.2.土工布铺设工艺流程

5.2.1土工布的铺设工艺流程

基 底 检 查

现 场 丈 量

土 工 布 裁 剪

铺    设

热粘合或缝合

检    查

是否符合要求

填写施工记录

修补、整改

否

是

工布的铺设工艺流程如下图4.2.1-1：

5.2.2 储存、运输和处理土工布

土工布卷在安装展开前要避

免受到损坏。土工布卷应该堆放于

经平整不积水的地方，堆高不超过

四卷的高度，并能看到卷的识别

片。土工布卷必须用不透明材料覆

盖以防紫外线老化。在储存过程

中，要保持标签的完整和资料的完

整。

在运输过程中（包括现场从材料储

存地到工作地的运输），土工布卷必须

避免受到损坏。  受到物理损坏的土工

布卷必须要修复。                 图5.2.2.1-1  土工布铺设工艺流程图

受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在

工程上。

5.2.3土工布的铺设方法

1、用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。

2、长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。

5.2.4土工布的缝合

1、所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。

2、缝好的土工布接缝最包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。

3、任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。

4、必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。  布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。

5.2.5在施工中，土工膜上面的土工布采用自然搭接，土工膜上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是首先的长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到融熔状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法一缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫 外线的缝合线。 缝合时最小宽度10cm，自然搭接时最小宽度为20cm、热风焊接时最小宽度为20cm。

5.2.6对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。缝合搭接见图-6.

5.2.7土工布铺设完毕由现场监理工程师认可后方可进行下道工序施工。

5.3.土工布铺设的基本要求

5.3.1接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

5.3.2在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。

5.3.3所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

5.4.土工布铺设工艺要求

5.4.1基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。

5.4.2试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。

5.4.3检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

5.4.4定位：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。

5.4.5对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

5.4.6缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。

5.4.7如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

5.5.自检与修补

5.5.1必须检查全部的土工布片和缝。有缺陷的土工布片和缝合必须在土工布上清楚标出，并作出修补。

5.5.2必须通过铺设和热连接土工布小片来修补磨损的土工布，土工布小片要比缺陷的边缘在各个方向最少长200mm。热连接必须严格控制以保证土工布补片和土工布紧密结合，并对土工布没有损害。

5.5.3每天铺设结束前，对当天所有铺设的土工布表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的杂物，如细针小铁钉等。

5.5.4土工布损坏修补时应满足以下技术要求：用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工布一致。补丁应延伸到受损土工布范围外至少30厘米。

5.5.5在填埋场底部，若土工布裂口超过卷材宽度的10%，须将损坏的部分切除，然后将两土工布连接；若在坡面上，裂口超过卷材宽度的10%，须将该卷土工布移出，并用新的一卷替换。

5.5.6施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤土工布，施工人员不得在已铺设的土工布上做可能伤害土工布的事，如抽烟或用尖锐工具戳土工布等。

5.5.7为了土工布材料的安全，应在铺设土工布前打开包装膜，即铺一卷，开一卷。并检验外观质量。特别提出：土工布到现场后要及时进行验收、签证认量。

5.6.土工布安装施工注意事项

5.6.1土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏。

5.6.2在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏。

5.6.3在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面。

5.6.4安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；

5.6.5土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。

5.6.6如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。

5.6.7安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

5.7.土工布的损坏和修补

5.7.1在缝合结合处,须进行重新缝合修补,并确保跳针部分的末端已重新缝合.

5.7.2在所有地区,除了岩石斜坡地段,漏洞或撕裂部分须用同样材质的土工布补丁进行修补缝合。

5.7.3在填埋场底部,如果裂口的长度超过卷材宽度10%,损坏的部分须被切掉,然后将两部分土工布连接起来。